| 石英砂 | 自检 | 外观 含水率 20目残留率 24目残留率 40目残留率 50目残留率 60目通过率 | 目测 GB/T11966 过筛 过筛 过筛 过筛 过筛 | 白色、粒状 ≤0.1% ≤5% 17-23% 57-63% 12-18% ≤5% |
| --- | --- | --- | --- | --- |

石英砂质量要求